2022年无锡市动力用煤产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的动力用煤产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

煤样按GB/T 475-2008或GB/T 19494.1-2004的规定，根据实际情况按移动煤流抽样方法或静止煤抽样方法抽取。

2.1移动煤流抽样以时间基或质量基系统采样方式或分层随机采样方式抽取，优先使用时间基。

2.2静止煤抽样按静止煤抽样方法进行。静止煤人工抽样时，首选在装/堆煤或卸煤过程中进行，其次在火车、汽车等载煤工具中采取，特殊情况下在煤堆采样。静止煤机械采样时，主要在火车、汽车载煤工具中采取。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) | GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫(St,d) | GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》 | GB/T 214-2007 |

4.判定规则

依据GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》中5.2动力用煤中灰分（Ad）：褐煤≤30.00%、其他煤≤35.00%，全硫（St,d）：褐煤≤1.50%、其他煤≤2.50%进行判定。

合格结论用语：经（抽样）检验，所检项目符合GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》标准，检验结论为合格。

不合格结论用语：经（抽样）检验，XX项目不符合GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》标准，检验结论为不合格。

5.异议处理

对不合格产品的异议处理，按以下方式进行：

a)核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质、电子或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等证明原结论；

b)对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告；

c)对产品标准及有关规定明确不予复检的，予以说明。

d）对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，提出处理建议。

6.复检

复检按照以下要求进行：

（一）复检原则上不得由原承检机构承担，本省行政区域内仅有1个检验检测机构具备相应资质的除外。

（二）原承检机构负责将复检样品送达复检机构，复检机构、原承检机构和受检企业应当共同确认复检样品，做好样品确认、交接等相关记录；受检企业不到复检机构现场确认样品的，在其提供委托书后复检机构可直接进行复检。

由原承检机构承担复检任务的，受检企业应当事先到原承检机构现场确认复检样品，填写《复检样品现场确认单》；受检企业不到现场确认样品的，应当书面委托原承检机构直接进行复检。

（三）受检企业在收到《产品质量监督抽查异议处理通知书》之日起7日内未到复检机构现场确认样品或者未向复检机构出具委托书，视为放弃复检申请，维持原检验结果。封存于受检企业的样品被更换、隐匿、转移、变卖和损毁的，终止复检，维持原检验结果。

（四）对能够复现检验结果的检验样品，应当选用检验样品进行复检，按照监督抽查实施方案对异议及关联项目进行检验； 对检验样品不能复现检验结果而选用备用样品的，应当按照监督抽查实施方案确定的全部项目进行检验。

（五）复检结果与原检验结果一致的，维持原检验结果，由原承检机构根据原检验结果出具完整的检验检测报告。复检结果与原检验结果不一致的，变更原检验结果，选用检验样品进行复检的由复检机构综合两次检验数据出具完整的检验检测报告，选用备用样品进行复检的由复检机构按照复检数据出具完整的检 验检测报告。